## Slide 1: Protección catódica Ánodos de sacrificio
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC

## Slide 2: Introducción
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Objetivos:
-Brindar al alumno conceptos básicos sobre la metodología de protección catódica
-Proveer una guía práctica para estimar parámetros básicos de una operación de prot. cat. ánodo sacr.

## Slide 3: Conceptos
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
-Aplicable a estructuras metálicas que trabajan como celda de corrosión
-Obliga a la estructura a proteger a comportarse como cátodo
-Elementos metálicos (ánodos de sacrificio) se adosan a la estructura
Potenciales de disolución/reducción
Eestructura – Eánodo >> 0
Equivalentemente Eánodo<<Eestructura; Eánodo <<0

## Slide 4: Procedimiento
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Poner en contacto el
ánodo y la estructura
a proteger
Forma de sujeción es
Importante
Soldadura
Atornillado
Remachado
-Ánodos de sacrificio:
composición
masa
dimensiones y forma

## Slide 5: Ánodos
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
-Se fabrican por colada: menor segregación
-Ausencia: inclusiones materia extraña
segregación componentes de aleación
sopladuras y rechupes
-Corrosión uniformemente.
-Potencial negativo para polarizar estructura (acero a -0,8 V)
-Baja tendencia a polarizar
-Alta sobretensión de hidrógeno
-Eelevado rendimiento eléctrico en A/h*kg.
-Fundirse en diferentes formas y tamaños.
-Aleaciones  Bajo costo

## Slide 6: Aleaciones
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Composición: aleaciones de Zinc, Magnesio, Aluminio
A.S.T.M.- B6-46 y la especificación norteamericana U.S. Mil-A 18001 H definen composición.
Propiedades ánodo:
• Potencial de disolución.
• Rendimiento de corriente.
• Polarización.
• Homogeneidad de la corrosión anódica.
Producto de corrosión:
• Porosidad.
• Adherencia.
• Dureza.
• Conductividad eléctrica.

## Slide 7: Pasos de cálculo
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Determinar cuántos ánodos se requieren, radio de acción y su vida útil:
LEY de ohm
Equivalente mol/coulom
Cálculos:
1. R: resistencia del sistema (electrodo/agua/suelo)
2. I, IT: intensidad de corriente en el electrodo y corriente total necesaria para proteger la estructura
3. N: número de electrodos
4. t: duración de los electrodos a partir de sus características individuales
5. r: estimar radio de acción del electrodo

## Slide 8: Resistencia R
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Se utilizan fórmulas empíricas
Parametrizadas con resistividad medio y geometría electrodo
Dwight: electrodos trapezoidales suspendidos
McCoy: electrodos trapezoidales apoyados
Waldron y Peterson: planos, rectangulares y brazalete
Lloyd’s: placas

## Slide 9: Intensidades I e IT
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Ley de Ohm E = I * R
E= Potencial de trabajo (en suelo similar al de agua de mar: -1,05 a -1,5 V según material)
I= corriente desarrollada sobre un electrodo
R= resistencia sistema
IT = ∑(im*A)
im = densidad de corriente de corrosión esperada del material en el medio
A = área expuesta
Se diferencian zonas sumergidas en agua, lodos y medio con diferentes conductividades/ agresividades

## Slide 10: Número y duración de los electrodos N y t
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
N = IT / I
Y
t = C * P *  * Fu / I
C = capacidad de corriente electrodo Amp*año/Kg
P = peso electrodo
 = rendimiento
Fu = factor de utilización

## Slide 11: Radio de acción o protección r
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Determinada a partir de las densidades de corriente de protección para un dado material en distintos medios agresivos a través de la relación
A = I / im
I = Intensidad de electrodo
im = densidad de corriente de protección material en un medio
A = área protegida
En caso de materiales homogéneos se determina a través del área del círculo

## Slide 12: Datos necesarios
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Resistividad del medio
Material a proteger -estructura
Área - estructura
Tensión de protección o trabajo - ánodo
Densidad de corriente de protección - estructura
Material - ánodo
Dimensiones, peso, rendimiento y factor de utilización - ánodo

## Slide 13: Otras consideraciones
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Sistema de fijación
Los ánodos se fijan en la estructura a proteger por distintos procedimientos, con la ayuda del alma que los atraviesa, tipo platina, varilla o barra de acero que se suelda, o con grapas, espárragos o simplemente atornillados; en este caso la corriente calculada disminuirá en un 20 o 25% aproximadamente.
Preguntas:
¿Cómo nos aseguramos que el potencial de trabajo es el calculado?
¿Cómo controlamos resistividad del suelo?
¿Cómo verificamos que la vida útil del electrodo está bien estimada?
¿Qué otros controles podemos realizar?

## Slide 14: Problema propuesto
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Tanque enterrado:
Forma: cilindro 2 m de diámetro, 4 de profundidad, tapas planas.
Material: acero pintado
Anodos de sacrificio:
Cilíndrico: 4 cm diámetro x 50 cm largo
Material: AZ63 – magnesio
Fu recomendado: 0,75
Suelo: resistividad eléctrica 350 oms.cm
Determinar: Número de electrodos a utilizar. Separación máxima y vida útil de los mismos

## Slide 15: Datos adicionales problema
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Electrodo

## Slide 16: Datos adicionales
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Densidad de corriente material/medio

## Slide 17: Datos adicionales
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC
Resistividad agua salada oms cm
Resistividad agua de mar

## Slide 18: Datos adicionales
MATERIALES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Carrera de Ingeniería Química
FCEFyN - UNC