Materiales de la Industria Química
Objetivos:
Seleccionar un material en función de sus características y la aplicación a la que se destinará.
Especificar el tratamiento de superficie adecuado para proteger y aumentar la vida útil de diferentes materiales.
Aplicar criteriosamente las normas y ensayos correspondientes a la selección, diseño y fabricación de envases y embalajes.
Utilizar adecuadamente los distintos tipos de adhesivos industriales.

---
Corrosión: DETERIORO DE LOS MATERIALES DEBIDO A REACCIONES CON EL MEDIO CIRCUNDANTE
La Industria al revés: se lleva aproximadamente 4% PBI de un país. Sólo genera pérdidas. Trabaja 24x7. No hace paro.
Argentina: PBI 2019 = u$s 307.256 millones  Corrosión = u$s 12.290 millones
Todos los materiales:
Polímeros : UV, ácidos y álcalis, solventes, efectos mecánicos
Cerámicos: Químicas, efectos mecánicos-ambientales
Metales: Químicas y electroquímicas, efectos mecánicos
Historia:
1822 – botadura primer barco casco de hierro metálico
Los estudios comenzaron en 1835 (Publicación sobre ensayos de corrosión de aleaciones para fabricación de barcos en HCl)
PROCESO
PRODUCTIVO
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)
Fuente: Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister) – Ciencia e Ingeniería de los Materiales (Askeland)

---
Consideraciones generales sobre corrosión/degradación:
Mejores técnicas de protección, tendencia a incremento en pérdidas, aumento agresividad ambiental.
Mejores materiales >>> mayor probabilidad de falla por degradación
n° de fallas en tuberías de acero debido a grietas

---
Consideraciones generales sobre corrosión/degradación:
PROCESO
PRODUCTIVO
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/las-concentraciones-de-dióxido-de-carbono-siguen-en-niveles-récord-pesar

---
Consideraciones generales sobre corrosión/degradación:
Pérdidas:
Interrupciones de proceso
Pérdidas de producto – fugas – rechazos
Contaminación de producto – alimento – farmacéutica
Sobredimensionamiento – márgenes de seguridad
Rendimiento – calefacción – conducción
Accidentologia
Dependiente de la tremperatura, humedad y composición ambiental
Gobernada por aspectos termodinámicos y cinéticos

---
CORROSIÓN - OXIDACIÓN
Diseño Prevención
Identificación
Gravedad - Prevención
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)
Corrosión
Corrosión a alta temperatura / Oxidación
Según el mecanismo
Electroquímica
Según la morfología
Corrosión uniforme
Corrosión localizada
Selectiva -Placas
Picadura
Resquicio
Bajo tensión
Intergranular

---
Corrosión
Mecanismo electroquímico
Pila de Daniell
La pila Daniell o celda de Daniell, también llamada celda de gravedad o celda de pata de gallo fue inventada en 1836 por John Frederic Daniell, que era un químico británico y meteorólogo. Esta pila supuso una gran mejora sobre la pila voltaica que fue la primera celda galvánica desarrollada.

---
Corrosión
Mecanismo electroquímico
Pila de Daniell
Termodinámica
G = -n F E = -n F V
M+n + ne- M | V1
M  M+n + ne- | V2
Potenciales estándar de reducción
V1= potencial catódico
V2= potencial anódico
E
A
R

---
Corrosión
Conclusión Obvia:
Pieza: dos metales distintos con distintos potenciales estándar  pila galvánica
Pila galvánica  uno se corroe
Conclusión NO TAN Obvia:
Pieza metal único con “un único” potencial estándar  pila galvánica
Pila galvánica  él se corroe
Micropilas
Macropilas

---
Serie electroquímica – Serie galvánica

---
Termodinámicamente
Habrá corrosión si:
Energía libre de Gibbs <0
Depende de:
T
Depende del E del sistema cátodo-ánodo
E depende del pH y pO2
Velocidad de corrosión???

---
Diagrama de Pourbaix o E-pH o pe-pH
Relaciona áreas estables e inestables de un sistema electroquímico con coordenadas E y pH
Línea horizontal: no depende del pH
Línea vertical: tránsito entre especies
sin cambio de electrones
NO incorpora aspectos cinéticos
Polarización

---
Cinética y polarización – Diagrama de EVANS
Velocidad de corrosión  Intensidad de corriente
R (mol/s) = I / nF
r (mol /s-cm2) = i / nF
I = (Ec-Ea) / R
R = Rmetal + Riónica  Riónica
R  Polarización por resistencia

---
Cinética y polarización – Diagrama de EVANS
No necesarios:
Linealidad de las curvas
Igualdad de las pendientes
Convergencia hacia potencial común de reacción
Polarización por activación:
Potencial eléctrico extra necesario para vencer la barrera de activaciónde las reacciones electroquímicas involucradas para que la reacción se de a velocidades significativas
Polarización por difusión o concentración:
Debida a concentraciones locales altas o bajas en la vecindad del electrodo
E corr = (RT / nF) ln (Cliq/Cvec)
Cliq: en el seno del electrolito (promedio – la medible)
Cvec: en la película próxima al electrodo
i0 = densidad de corriente de intercambio

---
Humedad ambiente y tipo de control de la corrosión atmosférica

---
Cinética y polarización – PASIVACIÓN
Propiedad de permanecer inertes aunque termodinámica prediga actividad
Formación capa de óxido compacta aislante de bajo espesor
No permite intercambio de cargas

---
Cinética y polarización – PASIVACIÓN
Caso: Cromo >12% aleado con Hierro
Aceros inoxidables

---
Corrosión
Tipos según morfología

---
Corrosión uniforme
Se produce a la misma velocidad en toda la superficie
La superficie es electroquímicamente homogénea
El agente corrosivo tiene acceso a toda la superficie (ambientes marinos, industriales, urbanos, rural)
Adelgazamiento progresivo
Falla previsible
Controlable: pintado, protección catódica, recubrimientos metalúrgicos

---
Corrosión en placas o selectiva
Se produce a distintas velocidades en zonas de la superficie
Favorecida en materiales multifase donde una de las fases es mas susceptible al agente corrosivo
Intermedio entre uniforme y picadura
Controlable: similar a corr. uniforme

---
Corrosión por picaduras
Se produce en forma localizada
Difícil de detectar hasta que ocurre la falla
Favorecida por inhomogeneidad superficial y despasivación zonal
Emparentada corr. Resquicio
Alta velocidad favorecida por baja relación superficies anódica a catódica
Alta densidad de corriente localizada en la zona anódica

---
Corrosión por resquicio
Por aireación diferencial y otras formas de pilas de concentración
Acción bacteriana, despasivación
Acumulación de materialdeformación plástica zonal, mayor aislación (óxidos)
Para: O2 + 2H2O + 4e-  4OH-
E = 0,439 + 0,015 Log PO2 - 0,06 pH
¿Cuál es la zona anódica? ¿Rica o pobre en oxígeno?
Cañerías y elementos enterrados
Soluciones: Diseño, secuestrantes de oxígeno, ajuste de pH, control temperatura, usar selladores, protección superficial, prot. catódica.

---
Zona de difusión sin particulado: control catódico de la reacción determinada por el aporte de oxígeno o especie exidante. Zona de formación de película empieza el control mixto al polarizar anódicamente y con la posible pasivación de la superficie.
Despues de la velocidad crítica el potencial oxidativo puede superar la zona de pasivación y reanudar la corrosión.
Con partículas la zona de difusión puede generar a bajas velocidades de flujo depósitos y corrosión por aireación diferencial.
Corrosión por erosión
En arreglos con fluidos sometidos a velocidades elevadas o cambios bruscos de velocidad
Presencia de partículas
Capa límite , control catódico
Cavitación
Baja: Latón 4 m/s
Media: Acero al carbono 6 m/s
Alta: Acero inoxidable, Monel, aleaciones a base de Ni, Titanio 10 m/s

---
Para investigar:
-Corrosión por fricción
-Intergranular
-Filiforme
-Bajo tensión
-Corrosión fatiga
-Eliminación selectiva
-Fragilización por hidrógeno
[Speaker Notes: Por ejemplo, en la descincificación de latón con 70% de Cu y 30% de Zn, el cinc se elimina preferentemente del latón, dejando una matriz esponjosa y débil. El mecanismo de descincificación del cobre involucra las tres etapas siguientes: 1) Disolución del latón. 2) Permanencia de los iones cinc en la disolución. 3) Electrodeposición del cobre en solución sobre el latón. Figura 12.15. Ejemplo de la descincificación del latón. Puesto que el cobre que permanece no tiene la textura del latón, la firmeza de la aleación y su resistencia es considerablemente menor.]

---
Estructuras enterradas
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)
2Ed
 (resistividad) =
I

---
	K	W		A	t
mm/año	87,6	mg	g/cm3	cm2	horas
mpa	534	mg	g/cm3	pl2	horas
K W
VPC =
A t

---
Corrosión en distintas atmósferas

---
Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta)
HASTA ACÁ:
CAPÍTULOS 1 A 13 INCLUIDOS

---
A temperaturas elevadas (>100 – 150°C) OXIDACIÓN
No existe electrolito
Interface metal-gas
El metal reacciona con un receptor de electrones para formar un compuesto
Los productos de reacción se producen y depositan sobre el metal directamente
Sigue habiendo circulación de electrones, iones y especies gaseosas
El mas común de los agentes produce oxidación con formación de óxidos O2
Hay otros agentes comunes como SULFURO, CO2, CLORURO
La morfología suele ser Homogénea

---
MECANISMO DE OXIDACIÓN
COMO EN LACORROSIÓN EXISTEN CORRIENTES
Se establece a través de la capa de óxido
Control y limitación de velocidad de degradación

---
TERMODINÁMICAMENTE Diagrama de Ellingham
2Me+O2  2MeO
G = H-T S
S = SCu2O – [SCu + 1/2 SO2 ]
Entropía del gas es mayor que la de cualquier producto sólido
Mezcla de gases: competencia de reacciones según T y Pres parcial especies

---
CINÉTICAMENTE
y/t = k  y = k*t
y/t = -1/2 k*t  y2= k*t
y/t = k/t  y = K ln(t)
y/t = k / (e y/k)  y = k (1- e k)
Y=espesor o masa/área

---
CINÉTICAMENTE
Características físico-mecánicas
Características estequiométricas y electrónicas
Temperatura
Presencia de campo eléctrico (dicapa-óxido y óxido-atm)

---
Estado físico y estado de agregación de los Óxidos

---
Características físico-mecánicas de los Óxidos
Conductividad eléctrica Ox
Porosidad del Ox
Coef. Dilatación Me-Ox
Resistencia a la tracción Ox
Relación P-B =
AOM
AMO

---
Tensión de compresión depende del espesor
Espesor crítico de desprendimiento

---
INSUMOS Y SERVICIOS
PROCESO
PRODUCTIVO
MATERIA PRIMA
PRODUCTO
EFLUENTES
Fuente: Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister) – Ciencia e Ingeniería de los Materiales (Askeland)
LOGÍSTICA
LOGÍSTICA
_RRHH
_Vapor / agua tratada
_Energía
_Mantenimiento

---
Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta)
HASTA ACÁ:
CAPÍTULOS 18 Y 19
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)

---
Fuente: Corrosión y Degradación de Materiales (E. Otero Huerta) –Introducción a la Ciencia e Ing. de los Materiales (W. Callister)